标准龙宇钢MC90-01物性表

■ 产品简介

标准等级，平衡的流动性和机械性能，高流动性级等。增强型龙宇钢系列产品主要是由玻璃纤维、无机矿物等填充通用级龙宇钢聚甲醛改性制成。该系列产品具有高强度、高刚性、成型收缩小以及良好的耐热性和抗蠕变性能等优点。

■ 产品用途

该系列产品可用于挤出和注塑成型工艺，用于制作电吹风配件、烘干机外壳、暖气配管部件、浴缸附件、LED罩等。

■ 产品性能典型值

| 项目 | 单位 | 实验方法 | 标准系列产品 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MC90-01 |
| MI | g/10min | ISO1133 | 9.0 |
| 密度 | g/cm3 | ISO 1183 | 1.41 |
| 拉伸强度 | MPa | ISO 527-1,2 | 62 |
| 弯曲强度 | MPa | ISO 178 | 92 |
| 冲击强度（有缺口） | KJ/㎡ | ISO 179-1 | 6.5 |
| 负荷热变形温度（1.8MPa） | ℃ | ISO 75-1.2 | 90 |
| 成型收缩率 | % | ISO 294 | 1.98 |

注：以上数值仅为产品性能典型值，仅供参考，实际数据参见《POM产品质量检测报告》

■ 推荐加工条件

推荐注塑机料筒温度：180~210℃；模具温度：60~90℃。

具体加工工艺取决于注塑机的种类及制品的尺寸，可依据推荐加工工艺进行适当调整。

■ 产品包装

PE胶包装袋，每袋净含量25kg。

■ 储运要求

应在室温条件下储存，严禁置于湿度较高的场所，防止太阳光直射，不得露天堆放。运输时不得在阳光下暴晒或雨淋，不得与沙土、金属等污染物混合装运，更不可与易燃品混装，篷车运输必须盖上篷布，车厢内要清洁、干燥或使用专车。

开封龙宇化工有限公司